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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Светодиоды XPGWHT-L1-0000-00H51 (или эквивалент)

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Год выпуска: не раньше 2014 года.

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Не предусмотрено

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Не предусмотрено

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	341700


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Светодиоды высокой мощности применяются  для мощных прожекторов и светильников, для  систем освещения. 



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Температура окружающей среды от - 40ºС  до +50ºС.



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	-
Техническое описание
XPGWHT-L1-0000-00H51(или эквивалент)
Светоизлучающий диод, характеристики:

· цветовая температура: 6500 К
· бины по цвету 1А, 1В, 1С, 1D
· прямой ток – 700 мА

· светоотдача при прямом токе 700 мА – не менее 260 лм

· падение напряжения при прямом токе 700 мА – 3,2 В

· тепловое сопротивление p-n переход – место пайки – 4 °C/Вт

· базовая интенсивность отказов, λб – 2,3∙10-10 1/ч
· температурный коэффициент по напряжению – -2,1 мВ/°C
· максимальный прямой ток – 1500 мА

· максимальная температура p-n перехода – 150 °C
· обратное напряжение – 5 В

· диаграмма направленности:
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· внешний вид и размеры (в мм):
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· совместимость с посадочными размерами на печатной плате ЦКДИ.758714.004 (размеры в мм):
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· совместимость с линзами 10MM SQUARE LED OPTIC CARCLO с получением диаграммы направленности:
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· совместимость с линзами Strada-A-XP-G с получением диаграммы направленности:
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	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	. указывается в технической документации на светодиоды


	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	В соответствии с технической  документацией изготовителя


	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Поставляется в фабричной упаковке по 1000 шт. (Reel)



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Не предусмотрено

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантия качества –  не менее 12 месяцев


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	.  В случае брака замена за счет Поставщика. 




РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Поставляемые светодиоды     должны  быть изготовлены из современных материалов с применением современных технологий производства, не  бывшим в употреблении,  выпуска не ранее   2014 г. 
          


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Перед началом работы обязательно ознакомиться с Руководством по эксплуатации



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	. 
Гарантия качества – не менее 12 месяцев


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставляется на катушках по 1000 шт. каждая в фабричной упаковке, общее кол-во 20 000 шт. в течение 60 календарных дней после подписания договора


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	Не предусмотрено
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Не предусмотрено
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