УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия

_________________А.А. Устинов
«___»___________________2013 г.

                          м.п.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на установку  кондиционирования 
(цементирования) иловых отложений
2013

Техническое задание

на установку кондиционирования (цементирования) иловых отложений
1. Назначение, цель  и исходные данные для выполнения работы 

Установка для отверждения радиоактивных иловых отложений, содержащихся в технологических  шахтах реакторов  ФГУП «ГХК». Данные РАО относятся к категории низко и среднеактивных. 
Отверждение иловых отложений производится путем их включения в матрицу с целью иммобилизации, т.е. перевода в стабильное состояние, предотвращающее распространение радиоактивных компонентов в окружающую среду. Для отверждения используется  метод цементирования.

Для цементирования используют смесь портландцемента и клиноптилолита в соотношении 10:2

Цель работы – создание мобильной установки цементирования радиоактивных иловых отложений в соответствии с конструкторской документацией (приложение 1), разработанной в рамках госконтракта № Д.4ш.21.04.09.1157 от 02.04.2009 для утилизации донных (иловых) отложений на ОАО «СХК», с привязкой к существующим коммуникациям ФГУП «ГХК».
Исходные данные, обосновывающие технологический процесс цементирования иловых и донных отложений реакторного производства, а также технологическая схема процесса,  предоставляются Заказчиком.
Цементирование производится в  бочках объёмом 200…210 л с крышкой.

Количество ингредиентов на цементирование иловых отложений в одной бочке:

· иловых отложений, кг - 180;

· цемента, кг - 226;

· клиноптилолит, кг – 45,2

2. Характеристики исходного и конечного продуктов процесса

2.1 Исходный продукт

Исходными продуктами для переработки на установке являются радиоактивные иловые и донные отложения реакторного производства, накопленные в технологических шахтах РЗ.

Илы и донные отложения представляют собой смесь труднофильтруемой суспензии коллоидного типа, твердых частиц малого размера (до 1 мм) и биомассы различного химического состава. 

Радиоактивные илы и донные отложения являются природно-техногенными образованиями. Они состоят из взвесей, поступающих с речной водой, а также продуктов коррозии, частиц строительных материалов и т.п.

· Плотность илов от 1,2 до 1,4 г/см3;

· Температура, oС - 10 - 30;

· pH - 5 – 11;

· Удельная бета-активность  <3,7∙1010 Бк/кг;

· Удельная альфа-активность  <3,7·107 Бк/кг.

· Удельная активность отложений по гамма-излучающим изотопам не более 4·107 Бк/кг.
2.2  Конечный продукт

Конечным продуктом на установке должен быть цементный компаунд. 

Плотность цементного компаунда 1,7-2,3 г/см3.

Показатели качества цементного компаунда должны соответствовать требованиям НП-019-2000, ГОСТ Р 51883-2002 и ГОСТ Р 52126-2003, предъявляемым к цементным компаундам с радиоактивными отходами.

3. Условия работы установки

3.1  Климатические условия работы установки должны соответствовать условиям для производственных помещений:

- среднегодовая температура воздуха составляет …………. плюс 200 С;

- абсолютная максимальная температура воздуха ………… плюс 280 С;

- абсолютная минимальная температура воздуха …………. плюс 160С;

- влажность  …………………………………………………от 30 до 80 %
4. Технические требования к установке

· Производительность установки – до 8 бочек в смену.
· Установка должна быть сборно-разборной для перемещения по территории завода   в стеснённых условиях.

· Конструкция установки должна обеспечивать ее дезактивацию.

· Установка должна иметь выносной узел управления на расстоянии не менее 5м.

· Процесс образования цементного компаунда должен осуществляться в первичной упаковке - стандартной 200-литровой бочке.

· Установка должна обеспечивать получение гомогенного цементного компаунда с равномерным распределением радионуклидов по его объему.

· Установка цементирования должна быть  изготовлена из негорючих материалов и  укомплектована оборудованием взрывобезопасного исполнения.

· Оборудование установки должно соответствовать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-85.

· По способу защиты человека от поражения электрическим током, установка должна удовлетворять требованиям класса 01 согласно ГОСТ 12.2.007.

· Потребляемая электрическая мощность, кВт, не более - 10; напряжение, В - 380/220, частота, Гц - 50

· Используемые в установке двигатели должны быть с изолированной нейтралью.
5. Состав установки цементирования:

· загрузочный узел;

· узел перемешивания;

· подъемник мешалки; 

· пульт управления;

· бункер для цемента; 

· бункер для сорбционных добавок; 

· питатель-дозатор цемента;

· питатель-дозатор добавок;
· устройство фильтрации загрязнённого воздуха;

·  защитные экраны

· комплект технической документации (паспорт, инструкция по эксплуатации и т.д.)
6. Работа установки

6.1 Работа МУЦ должна осуществляться в соответствии технологической  схемой процесса (технологическим регламентом),  основными  операциями которой должны быть: 

· заполнение бункеров цементом и сорбционными добавками;

· установка контейнера с иловыми отложениями на транспортную тележку;

· перемещение транспортной тележки с контейнером под узел загрузки;

· заполнение контейнера сухими связующими (цементом и сорбционными добавками) из бункера;

· вертикальное перемещение мешалки в контейнер и перемешивание компаунда  в течение времени, требуемого для приготовления цементного компаунда необходимого качества;

· перемещение контейнера с цементным компаундом в место отвердевания цементного компаунда;

· выдержка цементного компаунда до затвердевания;

· закрытие крышки контейнера и перемещение его в хранилище.

6.2 Требования к приводу мешалки
Привод мешалки должен обеспечивать вращение мешалки в контейнере для приготовления цементного компаунда:

· по часовой и против часовой стрелки;

· со скоростью 25-80 об/мин.

6.3 Требования к мешалке

Мешалка должна обеспечивать равномерное распределение РАО со связующим по высоте контейнера.

6.4  Требования к узлу перемешивания

Надежное крепление бочки с компаундом к основанию установки для исключения вращения бочки при вращении  мешалки.

6.5 Требования к средствам контроля и управления модуля загрузки ЖРО и цементирования

Средства контроля и управления модуля загрузки ЖРО и цементирования должны обеспечивать контроль состояния оборудования модуля цементирования:

· привода мешалки - включен/выключен;

· мерника-дозатора - заполнен/опорожнен;

· вращения мешалки;

· прекращения вращения мешалки по окончании приготовления цементного компаунда;

· ручного и автоматического режимов управления;

И.о. главного инженера РЗ
Д.В. Жирников
Зам. начальника ПЭЛ РЗ
А.В. Ратман
