Техническое задание 

на поставку сухой строительной смеси ЦМИД-3.
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2. Требования к надежности 

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке 

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Применяемые в «Техническом задании» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций

	Подраздел 1.1 Наименование

	Сухая строительная смесь ЦМИД-3 ТУ 5745-001-53268843-00

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый Товар должно быть новым, выпуска не ранее 2013г. (не бывшими в употреблении, не восстановленными),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Не требуются.

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	ТУ 5745-001-53268843-00*
* Для подтверждения технических характеристик и оценки потребительских свойств предлагаемого материала/товара требованиям документации Участнику в составе заявки необходимо предоставить: проект ТУ или ТУ, оформленное по ГОСТ 2.114-95, ГОСТ Р 15.201-2000, которое соответствует техническим характеристикам, установленным в Технической части закупочной документации.

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	574510 1


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Товар используется для отделки помещений.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Товар будет использоваться в средней полосе РФ с температурным режимом от -30°С до +30°С


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Внешний вид - сухая, сыпучая серая однородная смесь
Насыпной вес - не более 1500 кг/м³

Расход воды затворения не более- 0,11-0,13 л/кг
Время использования готовой смеси - не менее 0,40 ч
Объемный вес раствора - не более 2100 кг/м³
Расход сухой смеси для приготовления 1 м³ раствора - не более 1900 кг
Допустимая толщина нанесения за 1 проход - не менее 20,0 мм
Расход материал (при толщине слоя 10,0 мм) - не более 19,0 кг/м³
Водонепроницаемость - до 1,6 МПа

Морозостойкость - не менее 600 циклов

Прочность при сжатии:1 сут. -  до 20,0 МПа, 28 сут. -  до 70,0 МПа
Марка по водонепроницаемости - не менее W20

Марка по морозостойкости - не менее F600

Адгезия к бетонной поверхности не менее - 1,5 МПа
Усадка, после 28 суток твердения - нет трещин

Упаковка Бумажный клапанный крафт мешок (плотность не менее 70 г/м2), мешки двухслойные

Фасовка – 25 кг

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Не установлено.

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Не установлено.

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами», .

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	4.5.1. Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами».

4.5.2. Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ.

4.5.3. Предлагаемый к поставке Товар должен иметь необходимые сертификаты и паспорта, документацию по эксплуатации на русском языке, поставляться в фирменной упаковке.

4.5.4. При отсутствии сертификатов и паспортов, предусмотренных требованиями стандартов Р.Ф., Товар возвращается Поставщику.

4.5.5. Поставляемый Товар должен поставляться в фирменной упаковке, которая не должна иметь следов вскрытия и внешних повреждений.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Товар при приемке Заказчиком проходит входной контроль в соответствии с процедурой качества 0402-7.4-008 «Входной контроль материалов при сооружении Нововоронежской АЭС-2» на соответствие требованиям, установленным настоящим Техническим заданием, в том числе требованиям ТУ 5745-001-53268843-00*.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Предлагаемый к поставке Товар должен иметь необходимые сертификаты и паспорта, документацию по эксплуатации на русском языке, поставляться в фирменной упаковке.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	6.1. Транспортирование производится в соответствии с требованиями стандартов и технических условий ТУ 5745-001-53268843-00*.
6.2. Поставщик обязан поставить Товар на объект Заказчика своими силами и за свой счет.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Хранение производится в соответствии с требованиями стандартов и технических условий ТУ 5745-001-53268843-00*. 


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Срок гарантии на поставляемый Товар должен составлять не менее 6 (шести) месяцев с момента поставки Товара Заказчику.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не установлено. 


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В соответствии с ТУ 5745-001-53268843-00*.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе требованиям ТУ 5745-001-53268843-00*.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	12.1. Качество Товара должно соответствовать назначению Товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям ТУ 5745-001-53268843-00.

12.2. Качество Товара должно подтверждаться соответствующими документами: сертификаты соответствия, гигиенические заключения и другие документы в соответствии с законодательством РФ.


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	13.1 Претензии по количеству и качеству Товара, определенным во время проведения  входного контроля в соответствии с процедурой качества  предъявляются в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения входного контроля путем направления в адрес Поставщика факсимильного уведомления с указанием вида дефекта (не соответствия), количества продукции по каждому виду дефекта, номера сертификата качества, удостоверяющего данную партию.
13.2. Поставщик обязан за свой счет, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения от Заказчика  уведомления о несоответствии товара, произвести замену указанного Товара на аналогичный.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Количество поставляемого товара – 50 000 кг
Поставщик обязан поставить Товар по адресу: 396072, Воронежская обл., г. Нововоронеж, Промзона Восточная, тер. 4   в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента заключения договора.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Оригиналы документов по качеству и товарно-сопроводительные документы предоставляются Заказчику на момент отгрузки Товара.


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Количество страниц

	1
	ТУ 5745-001-53268843-00*
	15


Директор ВУС-ЭСМ  

__________________            (К.А. Бородин)

