Приложение №1 к Тому 2 «Техническая часть»
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (Лента АКЛ)
1. Основные технические требования
1.1. Основные параметры и размеры

Табл. 1

	Наименование изделия
	Шаг

лепестка, мм,
	Ширина

ЛКА,

мм,
	Толщина ленты,

мм
	Толщина материал ленты, мм
	Диаметр проволоки армир. мм

	
	
	
	
	
	

	Лента ЛКА 15-5-200 
	30±0.25
	15±0.2
	   5±0.2
	0.55(0.5)
	2.5


1.2. Характеристики

Лента АКЛ состоит из Ленты ЛКА и проволоки оцинкованной D=2,5мм. Лента обжата вокруг проволоки согласно эскиза ЛКА (приложение №2).
ЛКА предназначена для устройства механических заграждений плоских спиральных, комбинированных и других барьеров безопасности, а также должна устойчиво работать с чувствительными элементами систем сигнализации различного назначения (отсутствие помех типа «скрипа» и «звона» на определенных частотах работы чувствительных элементов при воздействии природных факторов: ветер, температура, снег, дождь).

- лента должна иметь конструктивное исполнение в соответствии с Приложением № 2 по ГОСТ В20.39.304-88, климатическое исполнение УХЛ4 с категорией размещения 1 по ГОСТ 15150-69 и эксплуатироваться в различных сезонных условиях на открытом воздухе.

- армирующая (несущая) проволока д.б. специальная канатная оцинкованная с суммарным пределом сопротивлению разрыва системы проволока + лента не менее 7562 Н. Лента колючая д.б. из стали тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий из углеродистой холоднокатаной рулонной стали с качеством поверхности по ГОСТ 14918-80 толщина ленты 0,55 или 0,5мм.

- лента ЛКА не должна менять свои свойства в течение всего срока службы – в течение 20 лет, включая работу с чувствительными элементами.

- материалы, применяемые для изготовления ленты, должны быть подвергнуты входному контролю по ГОСТ 24297-82.

- лента, поставляемая Заказчику должна успешно выдерживать периодические испытания в соответствии с дополнительными требованиями.

1.3.
Комплектность

1.3.1. В комплект поставки входит техническая документация и собственно изделие. (ЛКА)
1.3.2. Техническая документация включает в себя  паспорт на партию.

1.3.3. Собственно изделие - это лента колючая армированная ЛКА, выполненная в соответствии с конструкторской документацией и упакованная в соответствии с Договором поставки.
1.4.
Маркировка

1.4.1. Каждая бухта изделия должна быть маркировано в соответствии с требованиями конструкторской  документации.

1.4.2. Маркировка должна содержать наименование изделия, заводской номер партии, дата выпуска, название предприятия изготовителя и его местонахождение.

1.4.3. Маркировка должна быть устойчива к внешним воздействиям.
1.5.
Упаковка

1.5.1. Изделие должно быть упаковано в соответствии с требованиями конструкторской документации и требований ГОСТ 23170-78 бухтами диаметром 900 мм и общей длиной в бухте 200 м.
2. Транспортирование и хранение

2.1.
Транспортирование.

2.1.1. Изделие допускается транспортировать любым видом транспорта без ограничения расстоянии и скорости в соответствии с правилами перевозки грузов, действующим на транспорте данного вида.

2.1.2. Условия транспортирования в части воздействия механических факторов - Л, ГОСТ 23170-78.

2.1.3. При всех видах транспортирования изделие должно быть раскреплено способами, исключающими его перемещения и соударения при транспортировке.

При погрузочно-разгрузочных работах должно быть исключено воздействие на изделие ударных факторов.

2.2.
Хранение.

2.2.1. Условия хранения изделия в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения по ГОСТ 15150-69, исключающим совместное нахождение его с химически-активными веществами.

3. Условия гарантии и срок службы

3.1.
Условия гарантии.

3.1.1. Изделие должно быть принято техническим контролем предприятия-изготовителя и ВП МО РФ.

3.2.
Срок службы.

3.2.1. Гарантийный срок службы изделия не менее 3 лет со дня отгрузки его потребителю. В течении этого срока предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящего ТЗ при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

3.2.2. Срок службы изделия не менее 20 лет.
[image: image1.png]Jrre—

Scuns newret komoseii
s, ses, ws s
T 055
Il ‘ | I}
‘.l
4
v
P :





