# Плавленый флюс ОФ-40

#### ТУ5.965-11364-2002

Область применения: Электродуговая автоматическая сварка коррозионно-стойких сталей сварочной проволокой и электродуговая антикоррозионная наплавка ленточным электродом изделий нефтехимического машиностроения, судостроения и атомной энергетике.

Строение зерен: пемзовидное или полупемзовидное

Цвет зерен: белый

Плотность: 0,6-1,2 г/см3

Химический состав флюса, %

| SiO2 | CaO | Al2O3 | CaF2 | MnO | MgO | Fe2O3 | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-12 | 25-29 | 28-32 | 29-33 | не более |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,3 | 2,0 | 1.0 | 0,01 | 0,018 |

Рекомендуемые сварочные проволоки или ленты:

Св-07Х25Н13; св-08Х19Н10Г2Б;

Св-04Х20Н10Г2Б; св-10Х16Н25АМ6;

Св-04Х19Н11М3; св-02Х18Н10Б-ВИ