Техническое задание  углеродный волокнистый материал 

Урал Т 22р марка «А»
ГОСТ  28005-88
1.Разрывная нагрузка, Н (кгс), не менее:
- по основе                                                                     981(100)

- по утку                                                                         343(35)

2.Поверхностная плотность г/м³                                  290±35
3.Ширина                                                                       50±5 см
Согласовано:

Заместитель исполнительного директора по производству                       В.Л. Габерлинг
Начальник цеха                                                                                               А.Д. Иванов
Начальник ПДО                                                                                              Т.Ю.Железнова
Технолог цеха                                                                                                 Н.М. Мельникова

