| Согласовано: | Утверждено: |
| --- | --- |
| Заместитель директора по науке | Директор ОАО «Гиредмет» |
| /_____________ / Едренникова Е.Е. | /______________ / Булатов М.Ф. |
| « » __________ г. | « » _________ г. |

Техническое задание

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

Предмет закупки  таллий металлический TЛ 0

Инициатор: _________  Кузнецов М.С.

Технического задания

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

для объекта таллий металлический

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ТИПОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Таллий металлический Марка TЛ 0 – ГОСТ 18 337-95

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

код ОКП 17 6850

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Таллий является исходным материалом для производства галогенидов таллия

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таллий является высокотоксичным материалом и относится по ГОСТ 12.1.005 к веществам 1 группы опасности. Предельно допустимая концентрация (ПДК) таллия (иодид, бромид) в воздухе рабочей зоны производственных помещений составляет 0,001 мг/м3. Из-за высокой токсичности и быстрого окисления металла на воздухе таллий должен находиться под водой или в герметично заваренных полиэтиленовых пакетах. Таллий пожаровзрывобезопасен. Устойчив к воздействию радиации. Сейсмостоек.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Химические и физические свойства таллий Внешний вид: серебристо-белый металл Молекулярная масса (в а.е.м.): 204,37 Температура плавления (в °C): 304 Температура кипения (в °C): 1475 Растворимость (в г/100 г или характеристика): вода: не растворим Растворимость в ртути: 74,83 (18°C) Серная кислота концентрированная: реагирует Плотность: 11,85 (20°C, г/см3). Таллий и его соединения высоко токсичны. Поражает центральную и периферическую нервную системы, желудочно-кишечный тракт и почки. Таллий может поступать в организм через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт и неповрежденную кожу. Симптомы отравления — поражение нервной системы, почек, желудка, выпадение волос. ПДК в воде для таллия 0,0001 мг/м3, для бромида, иодида, карбоната (в пересчёте на таллий) в воздухе рабочей зоны (ПДК р.з.) составляет 0,01 мг/м3, в атмосферном воздухе 0,004 мг/м3. Смертельная для человека доза таллия составляет 600 мг.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Таллий марки TЛ 0 поставляют в виде слитков массой не более 1,5 кг или в виде гранул не более 50 г. Поверхность слитков должна быть без посторонних включений и заусенцев. Допускается волнистость, усадочные раковины и вмятины от выравнивания поверхности слитков и гранул. Каждый слиток таллия марки TЛ 0 маркируют знаком предприятия-изготовителя (литым) или выбитым номером партии (плавки). Для таллия, предназначенного для длительного хранения, маркировку ящика проводят в соответствии с ГОСТ 14192 несмываемой краской.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Слитки и гранулы должны быть упакованы в двойные полиэтиленовые пакеты в соответствии с ГОСТ 10354. Горловину пакета герметично заваривают. Допускается помещать в один пакет по два слитка таллия марки TЛ 0. По согласованию изготовителя с потребителем допускается масса таллия в пакете 100, 200 г и т.д. Пакеты с таллием укладывают в плотные дощатые ящики типов II-1, II-2 или III-1 по ГОСТ 2991. При транспортировании прямым железнодорожным сообщением мелкими перевозками (непоповагонными партиями) с пересылками и перегрузками в пути – в ящики типа III-2 с поясами из стальной упаковочной ленты, скрепленной в замок. Промежутки между пакетами и стенками ящика плотно заполняют ватой по ГОСТ 5679, бумагой по ГОСТ 8273 или каким-либо другим материалом, обеспечивающим плотную упаковку. Масса брутто упаковки не должна превышать 60 кг. Таллий, предназначенный для длительного хранения, упаковывают в пакеты из бумаги по ГОСТ 16711 или обертывают в парафиновую бумагу по ГОСТ 9569. Пакеты укладывают в дощатые ящики типа III-1 по ГОСТ 2991, выложенные внутри бумагой по ГОСТ 16711, и заливают парафином марки 58-62 или 56068 по ГОСТ 23683. Для таллия, предназначенного для длительного хранения, маркировку ящика проводят в соответствии с ГОСТ 14192 несмываемой краской.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Таллий принимают к приемке партиями. Партия должна состоять из таллия одной марки, полученного за один технологический цикл и оформленный одним документом о качестве, содержащим: - товарный знак или наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак; - наименование продукции; - марку таллия; - номер партии; - массу нетто партии; - результаты химического анализа; - дату изготовления; - обозначение настоящего стандарта. Проверке качества поверхности подвергают каждый слиток. Для контроля массы и химического анализа таллия марки ТЛ 0 отбирают каждый слиток. При получении неудовлетворительных результатов анализа химического состава проводят повторный анализ на удвоенном количестве выборки, взятой от той же партии. Результаты повторных анализов распространяют на всю партию. Правила приемки и методы контроля устанавливают по согласованию изготовителя с потребителем. Методы контроля. Контроль качества поверхности слитков и гранул проводят визуально, без применения увеличительных приборов. Химический состав таллия определяют по ГОСТ 20997.0 – ГОСТ 20997.5 и Г*ОСТ 22519.0 – ГОСТ 22519.7.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Сопроводительная документация: Таллий металлический должен соответствовать ГОСТ 18 337-95 , что должно быть подтверждено сертификатами соответствия.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Таллий транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида. Таллий, упакованный в ящики, транспортируют в пакетированном виде в крытых транспортных средствах или универсальном контейнере. Из-за высокой токсичности и быстрого окисления на воздухе таллий хранится и перевозится в герметично заваренных пакетах, посещенных в деревянные ящики с поясами из стальной упаковочной ленты, скрепленной в замок. Нарушение упаковки не допускается! Таллий пожаровзрывобезопасен. Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах с таллием – в соответствии с ГОСТ 12.8.009.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Таллий, предназначенный для длительного хранения, упаковывают в пакеты из бумаги по ГОСТ 16711 или обертывают в парафиновую бумагу по ГОСТ 9569. Пакеты укладывают в дощатые ящики типа III-1 по ГОСТ 2991, выложенные внутри бумагой по ГОСТ 16711, и заливают парафином марки 58-62 или 56068 по ГОСТ 23683. Для таллия, предназначенного для длительного хранения, маркировку ящика проводят в соответствии с ГОСТ 14192 несмываемой краской. Таллий необходимо хранить в упаковке изготовителя в крытом помещении. Таллий предназначенный для длительного хранения, необходимо хранить в упаковке, в отапливаемом помещениях с относительной влажностью воздуха не более 70% и температурой не ниже 5оС. После снятия упаковки таллий марки ТЛ 0 хранят в дважды перегнанной дистиллированной воде.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок хранения таллия, упакованного в полиэтиленовые пленки – 6 мес. со дня изготовления, таллия предназначенного для длительного хранения – 7 лет. По истечении гарантийного срока таллий может быть использован по назначению после снятия с поверхности металла окисной пленки промыванием слитков и гранул таллия в дважды перегнанной дистиллированной воде. При несоответствии таллия ГОСТу (нарушение упаковки, несоответствие химического состава) партия может быть возвращена изготовителю (Поставщику) в течение месяца со дня поставки.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

-

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Таллий относится по ГОСТ 12.1.005 к веществам 1-го класса опасности. Все работы с таллием (в том числе упаковка, отбор проб) должны проводиться в вытяжных шкафах, в специальной одежде – халаты по ГОСТ 12.4.131, респираторах типа «Лепесток» по ГОСТ 12.4.028, в резиновых перчатках по ГОСТ 12.4.133. Все отходы таллия и его остатки должны возвращаться изготовителю. Все загрязнённые воды, получаемые в технологических процессах направляются на очистку и используются для технологических нужд в процессе производства.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не допускается нарушение упаковки. Не допускается хранение при относительной влажности более 70%.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество таллия должно соответствовать требованиям ГОСТ 18337-85.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Товар должен быть поставлен в течение 14 календарных дней с даты заключения договора в количестве 48 кг. - Поставка осуществляется путем передачи на склад по адресу: Москва, Б. Толмачевский пер., д. 5, стр. 1.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ТИПОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | ПДК | Предел допустимой концентрации |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |