ТОМ 2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Наименование закупаемой продукции: Графитовые изделия по чертежам заказчика  (Приложение 1) блоки, стержни соединительные, тепловые узлы, контейнеры с крышками, нагреватели.

ОКВЭД 26.82.4

ОКДП 2699000

2. Количество и график поставки

| № п/п | Наименование | Кол-во | Количество и сроки поставок изделий, шт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15.08.2013 | 31.08.2013 | сентябрь |
| 1. | Блок 148 | 50 шт. | 10 | 40 | - |
| 2. | Стержень 147 | 40 шт. | 10 | 30 | - |
| 3. | Контейнер с крышкой | 6 компл. | - | - | 6 |
| 4. | Тепловой узел Н180 (нагреватель, экран, кольцо токоподводящее, кольцо опорное) | 4 компл. | - | - | 4 |
| 5. | Н:агревательD220/200х460 | 2 шт. | - | - | 2 |
| 6. | НагревательD400/220х1200 | 1 шт. | - | - | 1 |

3. Материал нагревателей, контейнеров с крышкой и тепловых узлов: Графит HLM.

4. Требования к графитовому материалу блоков и стержней

| № п/п | Параметр | Требование к параметру |
| --- | --- | --- |
| 1. | Плотность, г/см3 | 1,5-1,65 |
| 2. | Пористость, % |  |
|  | суммарная | 25-35 |
|  | открытая | 26-32 |
| 3. | Средний размер зерна, мкм | 15-20 |
| 4. | Неравномерность распределения пор по сечению (отношение максимальной пористости к минимальной) | ≤1,15 |
| 5. | Прочность, МПа |  |
|  | при сжатии | ≥35 |
|  | при изгибе | ≥20 |
| 6. | Коэффициент теплопроводности, Вт/м·К | ≥80 |
| 7. | Содержание примесных элементов, % масс. |  |
|  | Fe | ≤ 3·10-3 |
|  | Mn | ≤ 1·10-4 |
|  | Cr | ≤ 4·10-4 |
|  | Ni | ≤ 4·10-4 |
|  | B | ≤ 5·10-5 |
| 8. | Крупные дефекты (трещины, сколы, поры, инородные включения) размером более 3мм не допускаются. |  |
| 9. | Отсутствие внутренних дефектов в заготовках блоков и стержней соединительных подтверждается Поставщиком рентгенографическим методом. |  |

5. Документация на  графитовые изделия: Исполнитель разрабатывает и согласовывает с Заказчиком ТУ на графитовый материал заготовок блоков и стержней. На каждое изделие оформляется паспорт с указанием соответствия изделия ТУ и сертификат соответствия.

6. Комплект поставки: Изделие, упаковка, паспорт, сертификат соответствия.

7. Требования к упаковке: Изделия должны быть упакованы в тару, отвечающую требованиям ГОСТ или технических условий и обеспечивающую сохранность Изделий при перевозке и хранении.

Маркировка должна быть нанесена четко, несмываемой краской и включать в себя шифр изделий, число мест, наименование грузополучателя (ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами», ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».

8. Требования к гарантийному сроку: На все предлагаемые к поставке изделия должна предоставляться гарантия поставщика или производителя сроком не менее 12 месяцев с момента отгрузки изделий Заказчику.

Во время гарантийного срока, обнаруженные не соответствия техническим требованиям должны устраняться Поставщиком, путем замены изделия, в срок не более 10 (десяти) рабочих дней после получения извещения о не соответствии.

9. Порядок приёмки товара: Приёмка на складе Заказчика. Приёмка осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и Инструкциями о порядке приёмки продукции производственно-технического назначения по количеству и качеству, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965 г. и № П-7 от 25.04.1966 г.

Приложение 1