ФГУП «РФЯЦ-ВНИИФ им. академ. Е.И. Забабахина»
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
на поставку композиционного материала БНС-18-2

С4.ТЗ.0340
Снежинск

2014г.

2

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ………………………………………………………………..3

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ……………………………………………4

3. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ…….5

4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ, ПРАВИЛА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ…………………5

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ…………………………………….…………..7
3


1. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ


1.1. Наименование продукции: материал композиционный по ТУ 2243-032-05796653-97 (далее по тексу – материал) или аналог (или эквивалент).


1.2. Назначение и область применения: материал предназначен для изготовления контейнеров в соответствии с контрактом № 28.13/60-9i от 28.11.2013г.

1.3. Объем закупаемой продукции: 9000 кг.


1.4. Код ОКДП: 24.29.533.

1.5. Материал должен находиться в свободной продаже на территории РФ, либо поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного товара на территорию РФ.


1.6. Доставка материала – за счет «ПОСТАВЩИКА». 

1.7. Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с   законом    «О  закрытом       административно  -  территориальном       образовании» 

от 14 июля 1992г. № 3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями). 

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.


Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.


Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными лицами только после согласования с отделом Управления   федеральной    службы    безопасности   по   Челябинской    области  в 
г. Снежинске.


Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимися гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.

4

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ


2.1. Материал должен полностью соответствовать требованиям ТУ 2243-032-05796653-97, быть новым т.е. не бывшем в употреблении, не являться образцом или экспериментальной партией.


2.2. Материал не должен быть готовым к переработке, не требовать проведения дополнительных операций (сушка, просеивание, перемешивание) перед переработкой.

2.3. Гарантийный срок хранения материала должен быть не менее 3-х лет с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.


2.4. Для приготовления материала должны применяться следующие исходные компоненты:
2.4.1. Сополимер пропилена с этиленом стабилизированный 22030-16 или 22060-16, натуральный цвет, ГОСТ 26996, сорт высший;
2.4.2. Нитрид бора технический ТУ 2112-002-00209489;
2.4.3. Стеарат кальция импортный или по ТУ 6-22-05800165-722;
2.4.4. Ирганокс  1010 Ciba-Geigy LTd (Швейцария) или анокс-20 (импортный).

2.5. Материал должен изготавливаться по технологической документации предприятия-изготовителя, утвержденной в установленном порядке.

2.6. Технические характеристики материала должны соответствовать требованиям ТУ 2243-032-05796653-97 по следующим ключевым показателям:
- плотность;
- насыпная плотность;
- показатель текучести расплава;
- массовая доля общего бора;
- массовая доля нитрида бора;
- массовая доля летучих;
- ударная вязкость по Изоду при температуре +23 0С;
- разрушающее напряжение при растяжении;
- линейная технологическая усадка в форме;
- стойкость к термокислительному старению.

5


3. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

         3.1.   Материал упаковывают в полиэтиленовые мешки по ГОСТ 17811. Масса нетто мешка (25,0+-0,3) кг или (30,0+-0,3) кг.

         3.2. Транспортная маркировка по ГОСТ 14192 с нанесением предупредительного знака  «Боится сырости».


3.3. На каждую упаковочную единицу должна быть нанесена транспортная маркировка с указание следующих данных:

- наименования и товарного знака предприятия-изготовителя;

- условного обозначения материала;
- номера партии;

- даты изготовления;
- массы нетто;

- обозначение технических условий.


3.4. Композиционный материал транспортируют всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта. 


3.5. В случае транспортировки железнодорожным транспортом загрузка крытых вагонов должна производиться с максимальным использованием их вместимости.


3.6. Композиционный материал должен храниться в закрытом сухом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре не выше 30 0С и относительной влажности не более 80 %.


4. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ, ПРАВИЛА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ


4.1. Материал комплектуют и принимают партиями.


4.2. Партией считают количество гранулированного материала одной марки массой не менее 1 тонны, сопровождаемое одним документом о качестве (сертификатом качества).

4.3. Сертификат качества должен содержать: 

- наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;

- условное обозначение материала;
6
- номер партии;

- дату изготовления;

- массу нетто;

- результаты проведенных испытаний с подтверждением о соответствии материала требованиям ТУ 2243-032-05796653-97;

- обозначение технических условий;
- дату приемки и оригинал печати технического контроля.
       4.4. Обязательным приложением к документу о качестве являются документы о качестве на исходные материалы.

       4.5. Для проверки качества композиционного материала при его упаковке в мешки необходимо отобрать точечные пробы, количество которых определяется по формуле:
[image: image1.wmf]25

2

1

·

=

m

X

       

где:       m – масса партии, кг;
             25 – масса упаковочной единицы продукции, кг.

     При массе партии менее 2 т число точечных проб должно быть не менее 6.

       4.6. Отобранные точечные пробы необходимо соединить в объединенную пробу и перемешивать на чистом поддоне не менее 5 минут.
       4.7. Объединенную пробу поместить в плотно закрытую сухую тару, на которую наклеить или в которую вложить этикетку с наименованием материала, его марки, номера и массы партии, даты отбора проб.

       4.8. Для проверки качества материала проводят приемо-сдаточные испытания.

       4.9. Порядок      проведения      испытаний   -   в    соответствии   с   разделом   4 

ТУ 2243-032-05796653-97.

       4.10. При получении неудовлетворительных результатов приемо-сдаточных испытаний хотя бы по одному из показателей по нему необходимо провести испытания на удвоенной выборке, взятой от той же партии, с распространением результатов повторных испытаний на всю партию.
       4.11. При неудовлетворительных результатах повторных испытаний партия бракуется.

7


5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ


5.1.Материал при комнатной температуре не должен выделять в окружающую среду токсических веществ и оказывать вредного воздействия на организм человека при непосредственном контакте.


5.2. При нагревании материала в процессе переработки свыше 150 0С допускается выделение в воздух летучих продуктов термоокислительной деструкции полимеров, содержащих органические кислоты, карбонильные соединения, в том числе формальдегид, ацетальдегид и окись углерода.


5.3. Предельно-допустимые концентрации в воздухе рабочей зоны производственных помещений (мг/м3) по ГОСТ 12.1.005 и класс опасности по ГОСТ 12.1.007:





        



      ПДК
Класс опасности

- формальдегида






       0,5

2

- ацетальдегида






       0,5

2

- органических кислот


 


        5


3

- окиси углерода


       



      20,0

4

- аэрозоля полипропилена и сополимера пропилена
      10,0

3


5.4. Изготовление и переработка материала должна проводиться в производственных помещениях, оборудованных местной вытяжной и общеобменной вентиляцией.


5.5. Для защиты от статического электричества оборудование должно быть заземлено, рабочие места обеспечены резиновыми ковриками.


5.6. Материал относится к группе горючих материалов по ГОСТ 12.1.044. Изготовление и переработка материала должна проводиться с соблюдением    правил пожаро- и взрывобезопасности по ГОСТ 12.1.004 и ГОСТ 12.1.010.


5.7. Средства индивидуальной защиты работающих при изготовлении и переработке материала должны удовлетворять требованиям ГОСТ 12.4.011.
� EMBED Equation.3  ���








[image: image2.wmf]25

2

1

·

=

m

X

_1452875864.unknown

