# Том 2 «Техническая часть»

# СОДЕРЖАНИЕ

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

# Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

# Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

# Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные

характеристики (потребительские свойства) товаров

# Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке и упаковке

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

# Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

# РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ

# ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

# РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

# РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ(ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

# Подраздел 1.1 Наименование

# Масло моторное

Типа М-20Г2 ГОСТ 12337-84 или эквивалент.

# Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое масло моторное М-20Г2 должно быть новым, выпуска не ранее 2014 года,  (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не

являться выставочным образцом, свободным от прав третьих лиц.

# Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Качество масла моторного М-20Г2 должно соответствовать паспортным

данным, ГОСТ 12337-84, предназначенного для нужд Заказчика.

# Подраздел 1.5 Код ОКП

# РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Масло моторное М-20Г2 ГОСТ 12337-84 применяется для смазки
трущихся деталей дизеля при работе дизель-генератора.

# РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с | 20 |
| 2. | Индекс вязкости, не менее | 85 |
| 3. | Щелочное число, мг КОН/т, не менее | 9,0 |
| 4. | Коррозионность на пластинках из свинца,г/м2, не более | отсутствие |
| 5. | Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 235 |
| 6. | Температура застывания, °С, не выше | -15 |
| 7. | Зольность сульфатная, %, не более | 1,9 |
| 8. | Массовая доля воды, %, не более | следы |
| 9. | Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,02 |
| 10. | Цвет с разбавлением 15:85, ед. ЦНТ, не более | 6,5 |
| 11. | Трибологические характеристики при температуре (20±5) °С: - индекс задира, кгс - критическая нагрузка, Н, не менее - показатель износа при постоянной нагрузке 196 Н, мм, | 37 823 0,35 |
| 12. | Стабильность по индукционному периоду осадкообразования (НПО), выдерживает 50, ч | выдерживает |
| 13. | Степень чистоты, мг/100 г масла, не более | 400 |
| 14. | Плотность при 20°С, кг/м3 не более | 905 |
| 15. | Массовая доля активных элементов, %, не менее: - кальция - цинк - фосфора | 0,36 0,05 0,05 |

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Масло моторное М-20Г2 ГОСТ 12337-84 необходимо для заполнения
масляной системы дизель-генератора.

# Подраздел 4.2. Требования к надежности

Масло моторное М-20Г2 должно соответствовать паспортным данным

(ГОСТ 12337-84)

# Подраздел 4.4 Требования к маркировке и упаковке

Оформление проводится с учетом:

# ГОСТ 26319-84 Грузы опасные. Упаковка ит д.

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

# Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка поставленного товара (масла) осуществляется с учетом
соответствия количества и качества поставляемого масла в ходе передачи
Товара Покупателю на месте поставки.     	.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных
	документов при поставке товаров

По факту приемки Товара соответствующего стандартам по качеству,
количеству и условиям технического задания, подписывается Акт приема-
передачи товара (масла).

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Транспортирование должно обеспечивать сохранность количества и
качество товара по всему пути следования до пункта назначения.

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение в закрытых емкостях без доступа атмосферных осадков.

# РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

# ГАРАНТИЙ

В случае не соответствия при взятии пробы на анализ паспортным данным, груз
возвращается поставщику.

# РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требования к сырью по ограничению воздействия на окружающую среду значениями, не превышающими значений, установленных действующими нормативными документами.

# РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Масло моторное должно соответствовать паспортным данным (ГОСТ 12337-84,) должно быть подтверждено Сертификатом соответствия.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Масло моторное М-20Г2  ГОСТ 12337-84 Количество — 5 тонн

# РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ

# ИНФОРМАЦИИ

Комплект документации (паспорт на масло) на русском языке, на
бумажном носителе.