PAGE  
2

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

Предмет закупки: Порошковые смеси из цветных металлов

Снежинск, 2014 год

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	1.1 Наименование

	   Смеси порошковые из цветных металлов по ТУ 3468-002-450-526-2005 (или аналог), в составе:

- смесь марки «МО»;

- смесь марки «В»



	1.2 Сведения о новизне

	   Товар должен быть новым товаром (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства)



	1.3 Этапы разработки/изготовления

	Дата изготовления смесей – не ранее марта 2014г.



	1.4 Документы для разработки/изготовления

	Смеси должны соответствовать ТУ 3468-002-450-526-2005



	1.5 Код ОКДП

	2722180


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	   Смеси предназначены для производства порошковых облицовок кумулятивных зарядов методом прессования.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	   Смеси не должны требовать проведения дополнительных операций (сушка, просеивание, нагрев) перед подготовкой пресс-композиции.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	   Характеристики смесей должны соответствовать требованиям ТУ 3468-002-450-526-2005 по следующим показателям:

- качество и процентное соотношение основных компонентов;

- содержание примесей;

- насыпная плотность;

- гранулометрический состав;

- внешний вид.



	4.2 Требование к надежности

	Гарантийный срок хранения смеси «МО» - 2 месяца;

Гарантийный срок хранения смеси «В» - 6 месяцев.



	4.3 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	   Для приготовления смесей должны использоваться следующие исходные материалы:

- порошок медный распыленный ПМР-КР.ТУ.179311-0005-42317445-02

- порошок медный ГОСТ 4960-75 марки ПМС-В; ПМС-1; ПМС-Н;

- порошок медный ТУ 48-0318-083-94 марки SB; SC;

- порошок оловянный ПО-1 или ПО-2 ГОСТ 9723-79;

- порошок графитовый ГОСТ 4404-78 марки ГК-1; ГК-2; ГК-3;

- порошок вольфрамовый ТУ 48-19-417-86. СТП-00196144-0713-2004 марки В16,5 и В20.   

	4.4 Требования к маркировке

	4.4.1 К каждой упаковочной единице должен быть прикреплен ярлык с указанием:

- наименования предприятия-изготовителя;

- номера партии;

- массы нетто;

- даты изготовления.

4.4.2 Транспортная маркировка по ГОСТ 14192 с нанесением предупредительного знака  «Боится сырости».

	4.5 Требования к упаковке

	   Смеси порошковые упаковывают в полиэтиленовые мешки ГОСТ 17811, ГОСТ 19360, помещенные в металлические или пластиковые закрывающиеся емкости объемом не менее 25 дм.




РАЗДЕЛ 5.  ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	5.1 Порядок сдачи и приемки

	5.1.1   Порошковые смеси принимают партиями массой до 1500 кг. 

Партией считают смесь, изготовленную по одному технологическому режиму.

5.1.2   Каждая партия должна быть оформлена документом о качестве, содержащим: 

- наименование предприятия-изготовителя;

- марка смеси;

- номер партии;

- массу партии;

- количество мест;

- результаты анализов;

- номер настоящих технических условий;

- дату приемки и печать технического контроля.

5.1.3   Для проверки смеси порошковой всех марок, установленным показателям, отбирают каждую седьмую упаковочную единицу партии, но не менее трех упаковочных единиц.

	5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	   Каждая партия должна быть оформлена документом о качестве – сертификатом качества, содержащим: 

- наименование предприятия-изготовителя;

- наименование и марка смеси;

- номер партии;

- количество мест в партии;

- насыпная плотность смеси, (Y), г/см³

- заключение (результаты анализов);

- номер настоящих технических условий;

- дата изготовления;

- подпись ответственного лица;

- дату приемки и печать технического контроля.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	   Смеси порошковые транспортируют всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	   Смеси порошковые должны храниться в таре изготовителя или в герметично закрытой таре в сухих закрытых складских помещениях при температуре не выше 25° С, при отсутствии в окружающей атмосфере окисляющих веществ.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	8.1. Гарантийный срок хранения смеси «МО» - 2 месяца, а смеси марки «В» - шесть месяцев со дня изготовления.

8.2. При получении неудовлетворительных результатов анализа хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторный анализ на удвоенной выборке, взятой от той же партии. Результаты повторного анализа распространяются на всю партию.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	9.1 Смеси порошковые должны быть пожаровзрывобезопасны;

9.2 Смеси не должны содержать материалов, относящихся к 1 классу опасности по ГОСТ 12.1.007.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	   Смеси порошковые должны соответствовать требованиям ТУ 3468-002-450-526-2005 и изготавливаются по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	   Смеси необходимы в следующем количестве 375 кг: 

- Смесь «В»  135 кг – срок поставки май 2014г.

- Смесь «МО»  240 кг – срок поставки май 2014г.


РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

PAGE  

