Приложение №5 к извещению

НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА: E СТЕКЛЯНЫЙ ОДНОПРОЦЕССНЫЙ РОВИНГ :

9600 TEX (EDR31-9600-312),         Т30 399А-АК 9600ТЕХ C-F BP11 STD AR

Прямые rovings особенно разработаны как подкрепление для смол термореактивного материала, используемых в проветривании нити, вручают простой и pultrusion продукты. Конечные продукты - трубы , профили, камеры высокого давления, структурные формы, лодки и химические резервуары для хранения, и т.д. Системы размера Прямого Скитания сделаны достигнуть хороших wetting особенностей и совместимости с полиэстером, vinylester и Эпоксидной смолой.

Свойства

l Хорошая целостность краев

2 Быстро и полный влажный

3 Хорошее сопротивление влажности

4 Не пушится

l Превосходные механические свойства

| Собственность | Единица | Спецификация | Стандарт |
| --- | --- | --- | --- |
| Диаметр нити | Микрон | 31± 0.5 | ISO1888-1996 |
| Бродячий Tex | Грамм/км | 9600± 480 | ISO1889 - 1997 |
| Влагосодержание | %mass | ≤ 0.10 | ISO3344 - 1997 |
| Потеря на Воспламенении | %mass | 0.60 ±0.15 | ISO1887 - 1995 |
| Прочность на разрыв | N/tex | > 0.40 | ISO3341 - 2000 |