Форма 8
Технического задания 

на поставку сырья, материалов и комплектующих изделий

для объекта НВАЭС-2

филиал ОАО «Энергоспецмонтаж» ВУС-ЭСМ
Предмет закупки 
Лист горячекатаный с горячим оцинкованием
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Подраздел 1.1 Наименование 

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2. Требования к надежности 

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке 

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Лист горячекатаный с горячим оцинкованием.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый Товар должен быть новым (который не был в употреблении и не был восстановлен).

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Не установлено.

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Не установлено.

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	ОКП – 098502    ОКДП – 2712140  


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Товар  используется в конструкции для экранирующей сетки.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Товар будет использоваться в средней полосе РФ с температурным режимом от -30°С до +30°С.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	4.1.1. Лист горячекатаный ГОСТ 19903-74:

Размер – 3*1250*2500мм.

Материал – сталь 3пс5 ГОСТ 16523-97.

Защитное покрытие нанесено методом горячего цинкования ГОСТ Р.9.307.89. 

4.1.2. Требования к поверхности металла:

- На поверхности основного металла не допускаются закатанная окалина, заусенцы, поры, включения, сварочные шлаки, остатки формовочной массы, графита, смазки, металлической стружки, маркировочной краски.

- На поверхности литых изделий не должно быть пор и усадочных раковин.

- Сварные швы должны быть равномерными, плотными и сплошными по всей длине. Не допускаются поры, свищи, трещины, шлаковые включения, наплавные сопряжения сварных швов.

- Острые углы и кромки изделий, за исключением технически обоснованных случаев, должны быть скруглены радиусом не менее 0,3 мм.

- Поверхность изделий, подлежащих горячему цинкованию, должна быть очищена обезжириванием, последующим травлением или струйно-абразивной обработкой, затем офлюсована.

4.1.3.Требования к покрытию:

- При внешнем осмотре поверхность цинкового покрытия должна быть гладкой или шероховатой, покрытие должно быть сплошным. Цвет покрытия от серебристо-блестящего до матового темно-серого.

- На поверхности изделий не должно быть трещин, забоин, вздутий.

- Следы захвата подъемными приспособлениями, отверстия не допускаются, поэтому необходимо к листу приварить два ушка, согласно прилагаемому эскизу. 

- Толщина покрытия должна быть не менее 80 мкм и не более 120 мкм.

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Не установлено.

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Не установлено.

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами», ГОСТ 7566-94 «Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	4.5.1. Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	5.1. Товар при приемке Заказчиком проходит входной контроль в соответствии с процедурой качества 0402-7.4-008 «Входной контроль материалов при сооружении Нововоронежской АЭС-2» на соответствие требованиям, установленным настоящим Техническим заданием.

5.2. Поставка каждой партии Товара сопровождается оригиналами следующих документов:

- товарная накладная (форма ТОРГ-12);

- счет-фактура установленной формы.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	5.2.1. При поставке Товара Заказчику передаются все необходимые документы, в том числе документ о качестве завода-изготовителя, содержащий информацию об изделии (наименование, дата изготовления, технические характеристики, область применения и т.д.), сертификаты, паспорта.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Поставщик обязан поставить Товар на объект Заказчика своими силами и за свой счет.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Хранение проводиться в соответствии с требованиями стандартов и технических условий. 


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	8.1. Срок гарантии на предлагаемый к поставке Товар должен составлять  не менее 6 (шести) месяцев.

8.2. Претензии по количеству и качеству Товара, определенным во время проведения  входного контроля в соответствии с процедурой качества  предъявляются в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения входного контроля путем направления в адрес Поставщика факсимильного уведомления с указанием вида дефекта (не соответствия), количества продукции по каждому виду дефекта, номера сертификата качества, удостоверяющего данную партию.
8.3. Поставщик обязан за свой счет, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения от Заказчика  уведомления о несоответствии товара, произвести замену указанного Товара на аналогичный.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	 Не установлено.


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду поставляемый Товар должен соответствовать требованиям Федеральных законов  РФ:

- №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г.;

- №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98г. 


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ и соответствует техническим характеристикам указанным в настоящем Техническом задании.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	12.1. Качество Товара должно соответствовать назначению Товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

12.2. Качество Товара должно подтверждаться соответствующими документами: сертификаты соответствия, гигиенические заключения и другие документы в соответствии с действующим законодательством РФ.


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не установлено.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Срок поставки - в течение 2 (двух) недель с момента заключения договора. 

Количество поставляемого Товара – 18,6 т.

Поставщик обязан поставить Товар по адресу: 396072, Воронежская обл., г. Нововоронеж, Промзона Восточная, тер. 4.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Оригиналы документов по качеству и товарно-сопроводительные документы предоставляются Заказчику на момент отгрузки Товара.


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Эскиз
	1


Директор ВУС-ЭСМ  

__________________            (К.А. Бородин)
