«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

Предмет закупки: поставка труб

Обнинск

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Труба размером 24х3х710 мм, термообработанная, из сплава НбЦ-1.

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемые изделия должны быть новыми, выпуска не ранее 2014 года, не являться выставочным образцом, должно быть свободным от прав третьих лиц.

Подраздел 1.3 Код ОКП

-

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Трубы применяются в качестве конструкционного материала для объектов атомной энергетики.

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

| Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры |
| --- |
| Геометрические размеры труб: Наружный диаметр – 24±0,25мм, толщина стенки – 3,0 ±0,25 мм, длина труб мерная 710+3мм. Содержание легирующего компонента и контролируемых примесей должно удовлетворять требованиям и нормам, указанным в таблице 1. Таблица 1 Основа; Норма содержания, %. Легирующего компонента; Контролируемых примесей, не более. Ниобий; Цирконий; Вольфрам; Молибден; Углерод; Кислород. остальное; 0,8-1,3; 0,1; 0,1; 0,05; 0,02. Примечания: 1. Содержание железа, кремния, титана не более 0,01 %, тантала не более 0,4 % гарантируется технологией изготовления 2. Содержание азота в трубах не более 0,02 % гарантируется технологией изготовления. 3. Содержание гарантируемых примесей должно контролироваться один раз в шесть месяцев. Металл труб в состоянии поставки должен быть проконтролирован на содержание углерода и кислорода, с занесением фактических данных в паспорт (сертификат) на трубы Трубы должны быть подвергнуты рекристаллизационному отжигу в вакууме не хуже 1х10-4 мм.рт.ст. Трубы поставляются со светлотравленой наружной и внутренней поверхностями или с поверхностью после термической обработки в вакууме. |  |
| Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели |  |
| Не предусмотрено |  |
| Подраздел 4.3. Требования по надежности |  |
| Не предусмотрено |  |
| Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования |  |
| Не предусмотрено |  |
| Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования |  |
| Не предусмотрено |  |
| Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды |  |
| Не предусмотрено |  |
| Подраздел 4.7. Требования к электропитанию |  |
| Не предусмотрено |  |
| Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике |  |
| Не предусмотрено |  |
| Подраздел 4.9 Требования к комплектности |  |
| Труба размером 24х3х710 мм, термообработанная, из сплава НбЦ-1-8кг. |  |
| Подраздел 4.10 Требования к маркировке |  |
| Маркировка изделий должна соответствовать требованиям ГОСТ 10692-80 |  |
| Подраздел 4.11 Требования к упаковке |  |
| Упаковка изделий должна соответствовать требованиям ГОСТ 10692-80 |  |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Поставка Товара должна быть осуществлена в полном объеме 10 июля 2014 года. Возможна досрочная поставка, при этом Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки товара уведомить об этом Покупателя. Поставка Товара осуществляется путем его доставки на склад Покупателя, расположенного по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, пл. Бондаренко, д.1. Приемка поставляемого Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества и комплектности поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на территории Покупателя в Калужской обл., г. Обнинске с участием уполномоченного представителя Поставщика. В комплект поставки должны входить паспорт и документация (инструкция по эксплуатации) на русском языке, с обязательным проставлением штампа Поставщика.

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Каждая партия труб сопровождается паспортом (сертификатом) с данными контроля и испытаний и содержащим: - наименование или товарный знак предприятия-изготовителя; - наименование продукции, марка сплава; - размеры труб (диаметр, толщина стенки, длина); - номер партии труб, номер плавки сплава; - состояние поставки, режим термообработки; - количеств труб в партии, кг/шт; - массу партии, нетто; - результаты химического анализа состава сплава; - дату выпуска; - номер технических условий, штамп ОТК.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

В соответствии с ГОСТ 10692-80

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

В соответствии с ГОСТ 10692-80

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Не предусмотрены.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

На наружной и внутренней поверхностях труб не допускаются расслоения, закаты, трещины, плены. Допускаются дефекты, обусловленные способом производства: риски, царапины, пологие вмятины глубиной не более 0,15 мм, не выводящие толщину стенки за предельные отклонения геометрических размеров. Торцы труб должны быть ровно обрезаны и не иметь трещин, заусенцев и расслоений. Стрела прогиба не должна превышать 1 мм на 700 мм длины трубы. Допускается местный и сплошной ремонт дефектов поверхности. Места шлифовки должны иметь шероховатость не более 1,25 мкм по ГОСТ 2789.

РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствуют.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Трубы должны быть изготовлены в количестве – 8 кг. Срок поставки – 10 июля 2014г.

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не предусмотрено

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЗ | техническое задание |
| 2 | УЗК | ультразвуковой контроль |
| 3 | ОТК | отдел технического контроля |

РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Контактное лицо: Фенина Нина Андреевна, (48439) 9-47-50.