Техническое задание   ткань кремнеземная
Марка КТ-11-С8/3-ТО(120)
ТУ6-48-05786904-171-98
1.Ширина                                                                                                    120±4 см
2.Толщина                                                                                             0,65±0,10мм
3.Переплетение                                                                                         Сатин 8/3
4.Масса 1 м²                                                                                                 610±60Г
5. Количество нитей на ед. длины (основа)                          20±1 нитей/на 10мм
6. Количество нитей на ед. длины (уток)                              14±1 нитей/на 10мм
7.Разрывная нагрузка (основа), не менее                 50кгс/на полоску шир.25мм
8. Разрывная нагрузка (уток), не менее                   25кгс/на полоску шир.25мм
9.Массовая доля веществ, удаляемых при прокаливании, не более            2,0%
10.Массовая доля Na2O, не более                                                                   1.0%
Согласовано:

Заместитель исполнительного директора по производству                             В.Л. Габерлинг
Начальник цеха                                                                                                          А.Д. Иванов
Начальник ПДО                                                                                                    Т.Ю.Железнова
Технолог цеха                                                                                                    Н.М. Мельникова

